COLTELLI DI RASCHIAMENTO IN ACCIAO E GOMMA

CON INSERTI CERAMICI - SPESSORE 36 e 50 mm

SPECIFICA TECNICA

Manutenzione e Standard Tecnici

Coordinamento Automezzi

Giugno 2015

COLTELLI DI RASCHIAMENTO IN ACCIAO E GOMMA

CON INSERTI CERAMICI - SPESSORE 36 e 50 mm

- Descrizione:

Questa specifica è relativa a coltelli di raschiamento costituiti da un sandwich di lamiera di acciaio con all’interno gomma vulcanizzata con inserti in ceramica.

- Materiali:

Composizione del sandwich dei coltelli: acciaio – gomma – corindone – acciaio

  -  Corindone: a piastre

  -  Quota di corindone nel pacchetto di gomma: > 55 %

- Coltelli di raschiamento finiti

  - Spessore reale dei due modelli : 							36 e 50 mm

  - Altezza complessiva: 		187 mm

  - Altezza utilizzabile: 		100 mm

  - Materiale della lamiera in acciaio anteriore: 	Dillidur 400 V o similare

  - Spessore della lamiera in acciaio anteriore: 	8 mm

  - Materiale della lamiera in acciaio posteriore: 	Dillidur 400 V o similare

  - Spessore della lamiera in acciaio posteriore: 	6 mm

  - Materiale/composizione della parte intermedia del sandwich:	gomma con corindone

  - Circa il 55 % della superficie d’appoggio in gomma sul manto stradale deve essere composto da corindone.

Lunghezza totale del coltello e forature per il fissaggio secondo la tabella allegata alla richiesta di offerta per ogni tipo di lama sgombraneve indicato.

- Caratteristiche fisiche

  - L’acciaio deve essere tagliato a laser e tutti i lati devono essere sbavati

  - Tutte le lamiere devono essere diritte, senza crepe e danni deleteri, e devono essere finite a regola d’arte

- MARCATURA E CERTIFICAZIONE

Ogni sezione del coltello dovrà essere provvista con il nome del produttore e con un numero seriale per il controllo qualità.

Dovrà essere fornita la documentazione attestante la rispondenza del materiale alle caratteristiche richieste tramite l'effettuazione di opportune prove di laboratorio presso istituti accreditati per questo tipo di certificazioni.